**Инструкция по нанесению металликов**

Для достижения постоянного оттенка цвета металликов необходимо наносить порошковое покрытие одинаковой толщины и добавлять рекуперат в питатель не более 30%. Цвет/эффект изменения свойственные покрытиям с эффектом металлик, может быть непосредственно связано с содержанием металлических пигментов. Обычно металлический пигмент представляет собой тонкие пластинки – чешуйки. Ориентация этих чешуек в толще слоя порошкового покрытия главным образом определяет металлический эффект и цвет. Опыт показывает, что все параметры нанесения могут оказывать влияние на ориентацию чешуек и таким образом на цвет/эффект покрытия. Поэтому важно, чтобы в течение всей работы по нанесению покрытия все регулировки оборудования оставались без изменений.