Инструкция по применению обезжиривателя Gardoclean S 5214

ручным методом

Gardoclean S 5214 – нейтральный очиститель для одностадийного процесса обезжиривания. Продукт является безопасным аналогом традиционных очистителей на органической основе.

Преимущества:

- Содержит ингибиторы коррозии - дает межоперационную защиту для обработанных изделий

- Не требует последующей промывки: не оставляет солей на деталях после высыхания

- Подходит для всех видов стали и непористых пластиков

- Пожаробезопасен

- Не летуч

- Не токсичен для человека

- Не образует пены, даже в мягкой воде

- Обладает бактерицидными свойствами, что позволяет использовать готовый к применению продукт в течение продолжительного времени без появления биопоражения.

# Порядок проведения работ.

# Приготовление обезжиривающего раствора.

# В ёмкость налить дем. воды.

# Добавить 15% (150 г/л) Gardoclean S 5214

# Тщательно перемешать.

# Процесс обезжиривания

# 1)   Смочить ветошь в приготовленном растворе, выжать и протирать обрабатываемую поверхность до удаления маслянных загрязнений. Либо опустить обрабатываемые изделия в ёмкость с раствором и протирать там.

# 2)  Взять сухую, чистую ветошь и вытереть насухо обезжиренное изделие.

# 3)  При обнаружении загрязнений повторить пункты 1 и 2.

# Высушить обработанное изделие сжатым воздухом

# Пример применения Gardoclean S 5214 методом ручной протирки

# Охрана труда и окружающей среды:

# Gardoclean S 5214 раздражает глаза и кожу: при обращении с продуктом используйте
защитные очки, перчатки и одежду. Не допускайте вдыхания и попадания продукта внутрь.
При попадании внутрь не вызывайте рвоту; немедленно обратитесь за квалифицированной
медицинской помощью.
Gardoclean S 5214 нельзя хранить рядом с кислыми препаратами или с пищевыми
продуктами. Упаковку держать плотно закрытой. При проливании продукта на землю
немедленно смойте его большим количеством воды или соберите с помощью
гранулированного абсорбента.
При перевозке, хранении, переработке и утилизации, разбавленных и рабочих растворов
следует соблюдать действующие инструкции.
Дополнительные, обусловленные спецификой продукта инструкции по эксплуатации