Технологическое указание

по использованию текстурирующей добавки

1. Подготовка краски выполняется из расчета**:**

краски серого и коричневого цветов (RAL 7\*\*\* и 8\*\*\*) – 1,2 % добавки,

краски прочих тонов – 2%

2. Порядок приготовления шагреневой краски**:**

- взвесить в таре полиэтиленовой глянцевую краску.

- взвесить структурную добавку из расчета 1,2% или 2% от веса краски (в зависимости от

цвета краски, согласно п.1)

- смешать в емкости краску и структурную добавку. Смешивание провести тщательно, чтобы

добавка равномерно распространилась по всему объему краски ,в течении 5 минут.

3. В процессе окрашивания краску периодически перемешивать во избежание неравномерного

распределения добавки из-за разной плотности добавки и краски порошковой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Краски серых и коричневых тонов RAL 7\*\*\* и 8\*\*\*** | |
|  |  |
| **Количество краски, кг** | **Количество структурной добавки** |
|  | **вес** |
| **1** | **12 грамм** |
| **2** | **24 грамм** |
| **3** | **36 грамм** |
| **4** | **48 грамм** |
| **5** | **60 грамм** |
| **6** | **72 грамм** |
| **7** | **84 грамм** |
| **8** | **96 грамм** |
| **9** | **108 грамм** |
| **10** | **120 грамм** |
| **11** | **132 грамм** |
| **12** | **144 грамм** |
| **13** | **156 грамм** |
| **14** | **168 грамм** |
| **15** | **180 грамм** |
| **16** | **192 грамм** |
| **17** | **204 грамм** |
| **18** | **216 грамм** |
| **19** | **228 грамм** |
| **20** | **240 грамм** |
|  |  |
|  |  |
| **Краски прочих цветов RAL** | |
|  |  |
| **Количество краски, кг** | **Количество структурной добавки** |
|  | **вес** |
| **1** | **20 грамм** |
| **2** | **40 грамм** |
| **3** | **60 грамм** |
| **4** | **80 грамм** |
| **5** | **100 грамм** |
| **6** | **120 грамм** |
| **7** | **140 грамм** |
| **8** | **160 грамм** |
| **9** | **180 грамм** |
| **10** | **200 грамм** |
| **11** | **220 грамм** |
| **12** | **240 грамм** |
| **13** | **260 грамм** |
| **14** | **280 грамм** |
| **15** | **300 грамм** |
| **16** | **320 грамм** |
| **17** | **340 грамм** |
| **18** | **360 грамм** |
| **19** | **380 грамм** |
| **20** | **400 грамм** |